| Всероссийский конкурс профессионального мастерства НАКС «Лучший сварщик России» 2025 Вологодская область 21-23 мая 2025г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА сварки контрольного стыкового сварного соединения труб Ø1591258,0 мм |  |  |  |
| Способ сварки |  | Эскизы контрольного сварного соединения |  |
| Механизированная сварка проволокой сплошного сечения в активном газе (МП) |  | - зазор (а), притупление кромки выполняются на усмотрение сварщика; - допускается корректировка угла скоса кромки и притупления кромок путем доработки шлифованием по усмотрению сварщика; - h – выпуклость шва (0.0 ≤ h ≤ 3.0 мм); - контролируемые параметры сварного шва и критерии их оценки приведены в Положении о проведении региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства НАКС «Лучший сварщик России» Приложение 4. |  |
| Основной металл |  |  |  |
| Группа материала, марка | М01, Сталь 20 |  |  |
| Диаметр, мм | 159 |  |  |
| Толщина, мм | 8,0 |  |  |
| Длина, мм | 125 |  |  |
| Сварочные материалы |  |  |  |
| Вид | Сварочная проволока, защитный газ 20%CО2 +80%Ar |  |  |
| Марка | Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 |  |  |
| Диаметр, мм | 1,2 |  |  |
| Сварное соединение |  |  |  |
| Тип | BW стыковое (С) |  |  |
| Вид | ss(nb) одностороннее без подкладки |  |  |
| Сварочное оборудование |  | Вспомогательные инструменты и материалы |  |
| Оборудование марки «КЕДР» |  | - молоток сварщика шлакоотбойный, - плоскогубцы, - напильник полукруглый, - щетка проволочная ручная, - угловая шлифмашина, - ключ для смены дисков на угловой шлифмашине, - диск зачистной, - диск отрезной, - щетка дисковая жгутовая, - круг лепестковый, - универсальный шаблон сварщика – УШС-3, - штангенциркуль, - линейка, - маркер по металлу, - спрей антипригарный для горелки |  |
| Рекомендуемые режимы сварки* |  |  |  |
| Слой шва; Диаметр проволоки, мм.; Род/полярность тока; Сварочный ток, А.; Напряжение дуги, В; Скорость подачи электродной проволоки, м/мин.; Вылет проволоки, мм; Расход защит-ного газа. л/мин.. Корневой; 1,2; Постоянный/обратной полярности; 90 – 160; 16,2– 18,3; 2,3 – 4,5; 0-15; 10-16. Заполняющий, Облицовочный; 1,2; 110 – 200; 16,8 – 20,5; 2,7 – 6,2; 0-15; 10-16. * допускается корректировка режима сварки в зависимости от пространственного положения шва. |  |  |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| Защитный костюм сварщика |  |  | Подшлемник (балаклава) для защиты головы |
| Защитные перчатки (краги) пятипалые спилковые |  |  | Сварочная маска |
| Ботинки для сварщика с металлическим подноском |  |  | Защитный лицевой щиток, очки |
| Требования к подготовке |  |  |  |
| Зачистить кромки и прилегающие к ним наружную поверхность деталей на ширину не менее 20 мм., внутреннюю поверхность деталей на ширину не менее 10 мм. |  |  |  |
| Требования к сборке |  |  |  |
| 1. Произвести сборку КСС с использованием сборочных приспособлений, на прихватках. 2. Выполнить прихватки равномерно по периметру свариваемых элементов (количество не более 3 шт., длина 15-20 мм), в удобном для сварщика пространственном положении. Смещение кромок по наружному диаметру трубы – не более 1 мм. 3. Предъявить собранную конструкцию члену экспертной группы. |  |  |  |
| Требования к сварке |  |  |  |
| 1. Установить собранный образец в приспособление для сварки образцов и зафиксировать в положении, определенном жеребьевкой. Специальным маркером отметить положение 12 часов. Не разрешается размещать прихватки в потолочном положении соединения (5-7 часов). 2. Доложить о готовности к сварке члену экспертной группы для проверки и подтверждения готовности к сварке. 3. Перед сваркой выполнить пробную наплавку для корректировки режимов сварки на вспомогательном образце, представленном организаторами Конкурса. 4. Запрещается снимать КСС с приспособления или менять положение КСС при сварке. 5. Выполнить одностороннюю сварку стыка труб с полным проваром (гарантированным формированием обратного валика) в положении, определенном жеребьевкой. Количество слоев, а также количество проходов (валиков) в облицовочном слое - на усмотрение сварщика. Сварка стыков труб при горизонтальном расположении осей (В1) и (Н45) выполняется двумя полупериметрами снизу вверх. При вертикальном расположении осей труб (Г) сварка осуществляется в одном направлении (сварку выполнить «на проход»). 6. По окончании сварки, шов и прилегающие к нему поверхности труб на расстоянии не менее 20 мм (по обе стороны шва) очистить от брызг расплавленного металла и окалины. Использование шлифовальной машинки не допускается на всей длине корневого (со стороны обратного валика) и облицовочного слоев шва. Шлифовальная машина допускается к применению для межслойной зачистки. 7. Предъявить КСС члену экспертной группы после завершения всех предусмотренных работ. Следовать указаниям членов экспертной группы и соблюдать дисциплину во время соревнований. О возникновении проблемы докладывать члену экспертной группы. Суммарное время сборки и сварки КСС не более 70 мин. |  |  |  |