КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

СРЕДИ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ

2025 г.

КАРТА СВАРКИ КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ (КСС)

Характеристики процесса

| № | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
|  | Способ сварки | Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов |
|  | Основной материал (марки) | Ст3сп5 |
|  | Вид свариваемых деталей | Лист 300х150 |
|  | Толщина | 6 мм |
|  | Сварочные материалы | Св-08Г2С Ø1,2 мм, Двуокись углерода (СО2) ГОСТ 8050-85 |
|  | Тип шва | стыковой |
|  | Тип соединения | С17 по ГОСТ 14771-76 |
|  | Вид шва соединения | Односторонняя сварка без подкладки |
|  | Форма подготовки кромок | односторонняя V –образная разделка кромок |
|  | Положение при сварке | Определяется при жеребьевке (возможные варианты: В1-вертикальное снизу-вверх, Г-горизонтальное) |

6

Дополнительные требования:

- Перед сваркой практического задания сварщик при необходимости может настроить оборудование, подобрать режимы сварки заварив пробный образец. Время на  апробацию режимов и настройку оборудования и сварку пробного образца не должно превышать 20мин.

- Сборка соединения осуществляется при помощи прихваток в кондукторе время не должно превышать 10мин.

- Выполнить сборку контрольного соединении самостоятельно.

- Сварку выполнить не менее чем в два слоя.

- Время сварки контрольного соединения - 3 мин. 50 сек.

- В кондукторах осуществляется только сборка на прихватки. Основной шов варится без кондуктора.

- Исправлять дефекты облицовочного слоя запрещается.

- После сварки сварное соединение подготовить (зачисть брызги, удалить шлак) для контроля.

- После выполнения задания убрать рабочее место.

- Время на подготовку к контролю и уборку рабочего места не учитывается.