КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

СРЕДИ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ

2025 г.

КАРТА СВАРКИ КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ (КСС)

Характеристики процесса

| № | Наименование | Обозначение (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Способ сварки | Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом |
| 2. | Основной материал (марки) | Ст3сп5 |
| 3. | Вид свариваемых деталей | Лист 300х150 |
| 4. | Толщина | 6 мм |
| 5. | Сварочные материалы | Weld T W4Si1 Ø 2,0 мм, Электрод WL-20 Ø 2.4, аргон ГОСТ 10157 |
| 6. | Тип шва | стыковой |
| 7. | Тип соединения | С17 по ГОСТ 14771-76 |
| 8. | Вид шва соединения | Односторонняя сварка без защиты корня шва |
| 9. | Форма подготовки кромок | односторонняя V –образная разделка кромок |
| 10. | Положение при сварке | Определяется при жеребьевке (возможные варианты:В1-вертикальное снизу-вверх, Г-горизонтальное) |

6

1±1

1±1

30±2°

Дополнительные требования:

- Перед сваркой практического задания сварщик при необходимости может настроить оборудование, подобрать режимы сварки заварив пробный образец. Время на  апробацию режимов и настройку оборудования и сварку пробного образца не должно превышать 20мин.

- Сборка соединения осуществляется при помощи прихваток в кондукторе время не должно превышать 10мин.

- Выполнить сборку контрольного соединении самостоятельно.

- Сварку выполнить не менее чем в два слоя.

- Время сварки контрольного соединения - 15 мин.00сек.

- В кондукторах осуществляется только сборка на прихватки. Основной шов варится без кондуктора.

- Исправлять дефекты облицовочного слоя запрещается.

- После сварки сварное соединение подготовить (зачисть брызги, удалить шлак) для контроля.

- После выполнения задания убрать рабочее место.

- Время на подготовку к контролю и уборку рабочего места не учитывается.