| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № РЭ-ТК-сш2 |  |
| --- | --- |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| Способ сварки (номер процесса) | РД (111) – Сварка ручная дуговая плавящимся электродом (сварка дуговая плавящимся покрытым электродом) по ГОСТ Р ИСО 4063-2025 |
| Сварочные материалы | Электроды Э50А с основным видом покрытия по ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 ЭЛЗ – 52U Ø2,5 ; Ø3,0 |
| Основные материалы | Лист 150х300х8,0 Сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 – 2 шт.; длина сварного шва 300 мм |
| Инструмент и технологическая оснастка | Углошлифовальная машинка (мощность не менее 800Вт, под круг 125мм), приспособление (оснастка) с комплектом крепежа для фиксации деталей в различных пространственных положениях, металлическая щетка ручная (узкая), молоток-шлакоотделитель, плоскогубцы, молоток слесарный 500гр., зубило слесарное 200мм (стальное), напильник плоский и/или напильник полукруглый, универсальный шаблон сварщика УШС-3, линейка металлическая 300мм, штангенциркуль не менее 150мм с глубиномером, маркер по металлу, диск абразивный отрезной по углеродистой стали для УШМ, диск абразивный шлифовальный по углеродистой стали для УШМ, диск щетка-крацовка для УШМ, стальная пластина для настройки режимов сварки, шаблоны для выставления зазора |
| СИЗ (средства индивидуальной защиты) | костюм сварщика, ботинки для сварщика, подшлемник, защитные перчатки (краги), перчатки х/б, сварочная маска, щиток лицевой защитный |
| Сварное соединение | С17 по ГОСТ 5264-80 - Сварной шов №2 |
| Положение при сварке | PF — вертикальное положение (направление сварки снизу вверх) по ГОСТ Р ИСО 6947-2022 |
| Сварочное оборудование | Комплект сварочного оборудования для РД (111) сварки (источник питания инверторного типа постоянного сварочного тока с номинальной силой тока не менее 315А и ПВ-60%, сварочный кабель с электрододержателем, кабель заземления с зажимом), |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЕДИНЕНИЯ Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шов №2 С17 по ГОСТ 5264-80 |  |  |  |  |
| Эскиз собранного под сварку соединения |  |  | Эскиз выполненного сварного соединения |  |
| Линейное смещение кромок не более 1,0 мм |  |  |  |  |
| РЕЖИМЫ СВАРКИ |  |  |  |  |
| Слой шва | Диаметр электрода, мм | Род/полярность тока |  | Сварочный ток, А |
| Корневой 1 (прихватки) | 2,5 | Постоянный/ обратная |  | 50-80 (рекомендуемый) |
| Заполняющий 2, Облицовочный 3 | 3,0 |  |  | 80-120 (рекомендуемый) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ |  |  |  |  |
| - Зажигание и гашение сварочной дуги осуществлять на свариваемых кромках или на сварном шве. Сварку вести на минимально короткой дуге. Выполнять послойную зачистку каждого слоя шва и его контроль на отсутствие дефектов. - Исправление дефектов шва допускается производить путем удаления дефектной части ручным или механизированным инструментом и повторной сваркой. Время на исправление дефектов входит в общее время на сварку конструкции. За превышение норматива времени на сборочно-сварочные работы начисляются штрафные баллы. В случае превышения нормативного времени сборки или сварки более чем в 2 раза конкурсант отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе. - При работе с ручным абразивным инструментом, а также с угловой шлифовальной машинкой использовать сварочную маску с закрытым забралом или щиток лицевой защитный. |  |  |  |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Операция | Содержание операций |
| 1 | Входной контроль | - Проверить и выбрать сварочные материалы. - Проверить соответствие геометрических размеров деталей технологической карте. - Проверить состояние свариваемых кромок деталей. Трещины, надрывы, задиры не допускаются. При обнаружении дефектов предъявить детали для замены экспертной комиссии. |
| 2 | Подготовка к сборке | - Зачистить ручной металлической щеткой или шлифмашинкой кромки и прилегающие к ним поверхности деталей с лицевой стороны на ширину не менее 20 мм, с оборотной стороны деталей на ширину не менее 10 мм. Ширину зачищенных участков считать от кромки разделки. - На тренировочной пластине выполнить предварительную настройку режимов сварки (не более 10 минут). |
| 3 | Сборка | - Сборку деталей осуществлять на столе сварочном. - Способ сборки на прихватках в удобном для сборки положении. - Выполнить 2 прихватки длиной 15-20 мм в разделке по краям пластин. - Сварочные материалы и режимы сварки как для корневого слоя шва. - Прихватки выполнять с полным проваром и переплавлять их при выполнении корневого слоя шва. - Прихватки зачистить от шлака и брызг, проконтролировать внешним осмотром. - Проверить качество сборки в соответствии с таблицей 1 технологической карты. - Проверить качество прихваток на: соответствие размеров и расположения, отсутствие трещин, шлака, пор. Предъявить собранную конкурсную деталь члену экспертной комиссии. |
| 4 | Маркировка | - Нанести на собранной конкурсной детали в правом верхнем углу на расстоянии 10-20 мм от края номер (по жеребьевке) конкурсанта. Для лучшей видимости, номер обвести рамкой. Предъявить собранную деталь члену экспертной комиссии. |
| 5 | Сварка | - Закрепить собранную деталь в приспособлении так, чтобы обеспечить выполнение сварки в указанном положении. - Выполнить сварной шов №2. При невозможности переплавки прихваток, вырезать их механическим способом. - После сварки каждого слоя выполнять зачистку от брызг и окалины. - По окончании сварки снять деталь приспособления. - Зачистить от брызг облицовочный шов ручным инструментом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ зачистка облицовочного слоя шва шлифовальной машинкой! Зачистить от брызг прилегающие к сварным швам поверхности основного металла с лицевой и оборотной стороны, на ширину не менее 20 мм в обе стороны от шва ручным инструментом или шлифовальной машинкой лепестковым/проволочным кругом не допуская утонения основного металла. |

| 6 | Контроль |  | - Осмотреть изделие на наличие наружных дефектов. - Видимые дефекты подлежат исправлению. Время на исправление дефектов входит в общее время на сварку шва №2 конкурсной детали! Предъявить сваренную конкурсную деталь члену экспертной комиссии. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Окончание работ |  | - Привести рабочее место в порядок, огарки электродов убрать в оцинкованное ведро. Не использованные сварочные материалы убрать на общий верстак. |  |
| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА |  |  |  |  |
|  | Метод | Шифр нормативного документа на методику и оценку качества |  | Объем контроля, % |
| 1 | ВИК | - СТО 9701105632-003-2021; - ГОСТ 16037-80; - ГОСТ ISO 5817-2025, уровень В. |  | 100 |
| 2 | РК | - ГОСТ 7512-82; - ГОСТ ISO 5817-2025, уровень В. |  | 100 |